CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CROTALES BOVINO

Las especificaciones técnicas que se indican a continuación, son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará la desestimación de la oferta.

No obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente a las especificadas en las condiciones esenciales del contrato

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CROTALES DE IDENTIFICACIÓN PARA GANADO VACUNO.

Los crotales constarán de dos piezas, macho y hembra de plástico flexible en su totalidad, excepto la punta de remache del macho que será de latón, y se  acoplarán de forma que no sobresalga del cuello de la misma. De la pieza macho surge un vástago cuya punta de latón se introduce en la oquedad existente en la hembra.

a) La aplicación será en la oreja del animal por medio de tenaza de implantación semiautomática, de forma que queden las dos piezas unidas, siendo imposible su separación.

b) El tamaño, color e impresión de los crotales se debe ajustar a las dimensiones que se especifican, a fin de mantener una uniformidad y continuidad.

c) En cualquier caso, tanto las piezas machos como las hembras dispondrán de un dispositivo que impida su neutralización.

d) Descripción de ambas piezas:

· PIEZAS HEMBRA:
La pieza deberá estar fabricada en material termoplástico de alta flexibilidad, color salmón, estabilizado a los rayos ultravioletas. No elástico.

-  Características físicas: (Referidas a norma D.I.N.).

- Dureza del material
A/D 73/72 a 42/47 D Shore.

- Densidad.
1.14 a 1.17

- Resistencia a la tracción
40-52 M. Pa. (rotura)

- Alargamiento a la rotura
380-500%

- Valor de tensión a 20%
6.3-9 M Pa

- Valor de tensión a 100%
11-15 M Pa

- Valor de tensión a 300%
28-33 M Pa

- Resistencia rotura
85-95 K N/m (Desgarramiento)

- Resistencia abrasión
20-30 mm.

- Deformación por compresión a temperatura ambiente.  30%

- Deformación por compresión a 70º:  45%

-  Medidas de la pieza.
- Altura desde la base entre 70 y 80 mm.

- Altura desde la base cuello entre 55 y 61 mm.

- Largo entre 57 y 63 mm.

- Espesor 1 mm.

- Ancho del cuello entre 18 y 20 mm.

-  Medidas de la cavidad donde se inserta el vástago.
- Exterior 12.5 y 15 mm.

- Interior 11 mm.

- Altura entre 9 y 10.5 mm.

Código: estará compuesto por las letras ES que identifican a España seguidas de 12 dígitos. El primero de los cuales será siempre 0, a continuación un dígito de control. Después irá el número 14 correspondiente a la identificación de la Comunidad Foral de Navarra. Seguidos de 8 dígitos numéricos que sirven para identificar individualmente al animal.

La altura mínima de los caracteres será de 5 mm, salvo en los cuatro últimos dígitos del número, que tendrán una altura mínima de 19 mm.

Además, deberán contener la misma información recogida en un código de barras, del tipo 2 D 5 entrelazado.

· PIEZAS MACHO.


La pieza estará fabricada en material termoplástico de alta flexibilidad, en color salmón, estabilizado a rayos ultravioleta. No elástico.

- Características físicas:
- Dureza del material
A/D 80/30 a 42/47 D Shore.

- Densidad
1.14-1.17.

- Resistencia a la tracción
40-52 M.Pa (rotura).

- Alargamiento a la rotura
380 - 500%

- Valor de tensión a 20%
6.3 - 9 M.Pa.

- Valor de tensión a 100%
11 - 15 M.Pa.

- Valor de tensión a 300%
28 - 33 M.Pa.

- Resistencia rotura
85 - 95 N/m (Desgarramiento).

- Resistencia abrasión
20 - 30 mm.

- Deformación por compresión a temperatura ambiente
30%

- Deformación por compresión a 70º

45%

- Medidas de la pieza:
- Altura desde la base entre 50 y 60 mm.

- Altura desde la base cuello entre 45 y 51 mm.

- Largo entre 57 y 63 mm.

- Espesor 1 mm.

- Ancho del cuello entre 18 y 20 mm.

- Medidas del vástago:
- Ancho de la base entre 6 y 7 mm.

- Ancho de la punta entre 5 y 7 mm.

- Largo común.

- Punta de latón cónica.

Código: estará compuesto por las letras ES que identifican a España seguidas de 12 dígitos. El primero de los cuales será siempre 0, a continuación un dígito de control. Después irá el número 14 correspondiente a la identificación de la Comunidad Foral de Navarra. Seguidos de 8 dígitos numéricos que sirven para identificar individualmente al animal. Los cuatro últimos dígitos, tendrán una altura mínima de 12 mm.

e) 
La fórmula para el cálculo del dígito de control del crotal y para la transformación del código del crotal en el código de barras será suministrada al fabricante al que se adjudique el concurso.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DOCUMENTOS INDIVIDUALES DE IDENTIFICACIÓN QUE SE INCLUIRÁN EN LAS BOLSAS QUE CONTIENEN LAS UNIDADES DE IDENTIFICACIÓN.


Dos hojas en papel continuo y amarillo de 240 mm. X 4 pulgadas en papel químico de color verde de 56 - 53 gramos. Su contenido se ajustará al Anexo 1a.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA HOJA INFORMATIVA QUE SE INCLUIRÁ EN CADA BOLSA DE 5 UNIDADES DE IDENTIFICACIÓN.

La hoja informativa, de un tamaño mínimo de 120 mm. X 200 mm., deberá contener la información impresa que se describe en el Anexo 1b del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE CROTAL DUPLICADO QUE SE INCLUIRÁ EN CADA BOLSA DE 5 UNIDADES DE IDENTIFICACIÓN:

El formulario, de un tamaño mínimo de 120 mm. X 200 mm., deberá contener la información impresa que se describe en el Anexo 1c del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. PRESENTACIÓN:

Las Unidades de Identificación se presentarán en Bolsas de plástico, con un sistema de apertura y cierre de seguridad.


Cada bolsa llevará adherida externamente una etiqueta que indique la numeración del primero y último de los 5 crotales que contiene.


En la misma etiqueta irá la numeración del primero y último crotal, codificada en el mismo código de barras que el de los crotales que se colocarán en la parte superior izquierda y derecha respectivamente.


Las unidades de identificación se suministrarán en cajas de 250 unidades. La opción elegida por el fabricante se mantendrá en la totalidad del  suministro.

ANEXO 1a
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ANEXO 1b

HOJA INFORMATIVA

	Cuando NAZCA un animal...


1. Coloque los dos crotales en el plazo de veinte días tras el nacimiento y en cualquier caso antes de que el animal abandone la explotación en la que ha nacido; sin perjuicio de las excepciones que en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) 820/97, pueda determinar la Comisión Europea.

2. Anote el nacimiento en su Libro de Registro de explotaciones de ganado vacuno.

3. Acto seguido rellene el impreso de notificación de identificación de bovinos, asegurándose que el número de identificación de la notificación coincide exactamente con el de los crotales que se han colocado en cada oreja, y notifique el nacimiento del animal a la Oficina Comarcal o de Área correspondiente en el plazo máximo de siete días, utilizando la copia correspondiente de los impresos de notificación que se incluye en las bolsas de crotales.

4. La autoridad competente (Oficinas Comarcales y de Área del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local), previa notificación de nacimiento, le expedirá el Documento de Identificación de bovinos con todos sus datos, los de su explotación y los del animal que ha sido identificado.

	Cuando introduzca en su explotación un animal procedente de un

 PAÍS COMUNITARIO


1. No tire los crotales que trae ni coloque crotales nuevos.

2. Anote la llegada en su Libro de Registro.

3. Presente a la autoridad competente (Oficina Comarcal y de Área del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local), el pasaporte original de procedencia, junto con el Certificado de exportación.

4. La autoridad competente le expedirá entonces el Documento de Identificación Español con todos sus datos, los de su explotación y los del animal que ha sido introducido.

	Cuando importe un animal de un País NO comunitario


Comuníquelo y consulte con sus Servicios Veterinarios Oficiales.

ANEXO 1c
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IDENTIFICACIÓN OVINO
ANEXO I. Características de los medios de identificación y de los dispositivos para su aplicación y lectura. 

(Según R.D. 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina)

A. Características de las marcas auriculares de los animales.

1. La marca auricular consistirá en un crotal de color amarillo, fabricado de material inalterable, a prueba de falsificaciones, no reutilizable, con una forma que le permita permanecer sujeto al animal sin hacerse daño, fácilmente visible a distancia y durante toda la vida del animal.

2. Los crotales constarán de dos piezas impresas, macho y hembra, de plástico flexible en su totalidad, excepto la punta del vástago del macho que será de aleación metálica resistente a la oxidación. Los materiales en contacto con el animal deberán ser biocompatibles.

3. Descripción de los elementos:

· Piezas hembra.

La pieza deberá ser de tipo bandera y estar fabricada en material termoplástico de alta flexibilidad, inviolable, y de cabeza cerrada. No elástico. Permitirá una máxima rotación y aireación. El color será amarillo color RAL 1016 y estable a los rayos ultravioletas. Presentará escudo constitucional por inyección en el anverso de la pieza con unas dimensiones máximas de 7 x 7 mm e indicación de la fecha de fabricación a través de un fechador en la matricería.
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· Ilustración 1: Detalle de crotal tipo bandera - pieza hembra.

Medidas de la pieza:

· Altura desde la base: 35-42 mm.

· Altura desde la base del cuello: 20-27 mm.

· Largo: 34-40 mm.

· Espesor: 1±0,2 mm.

· Diámetro externo de la cabeza: 14-20 mm.

· Diámetro interno de la cabeza: 8-12 mm.

· Piezas macho.

La pieza deberá ser tipo bandera y estar fabricada en material termoplástico de alta flexibilidad, inviolable. No elástico. El color será amarillo color RAL 1016 y estable a los rayos ultravioletas. Presentará escudo constitucional por inyección en el anverso de la pieza con unas dimensiones máximas de 7 x 7 mm e indicación de la fecha de fabricación a través de un fechador en la matricería. El vástago finalizará en una punta cónica de latón.
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Ilustración 2: Detalle de crotal tipo bandera - pieza macho.

Medidas de la pieza:

· Altura desde la base: 35-42 mm.

· Altura desde la base del cuello: 20-30 mm.

· Largo: 34-40 mm.

· Espesor: 1±0,2 mm.

· Ancho de la base del vástago: 4,5-7 mm.

· Ancho de la punta del vástago: 7±1 mm.

· Altura total desde la base del vástago: 15-22 mm.

· Diámetro externo de la cabeza: 14-20 mm.

La distancia entre la pieza hembra y la pieza macho deberá ser al menos de 9,5 mm.

4. Características físicas del material:

El crotal debe reunir las siguientes características:

· Identificación del material: Poliuretano.

· Dureza del material: 85-95 unid. Shore-A.

· Densidad: 1,20-1,23 g/cm³.

· Resistencia a la tracción: 415-585 Kg./ cm².

· Alargamiento a la rotura: 430-585%.

· Valor de tensión a 20%: 45-65 Kg./cm².

· Valor de tensión a 100%: 85-100 Kg./cm².

· Valor de tensión a 300%: 160-250 Kg./cm².

· Resistencia de rotura: 90-120 Newton.

· Resistencia a la abrasión: 30-45 mm³.

· Fuerza de separación: Mín. 25 Kg.

· Peso de ambas piezas: Máx. 6 g.

Las pruebas o ensayos para la medición de los valores solicitados, deberán estar en consonancia con las siguientes normas:

· Dureza Shore-A: UNE-EN ISO 868/2003.

· Densidad gr./cm³: UNE 53.526/2001 Método A.

· Resistencia a la tracción: UNE 53.510/2001.

· Resistencia al desgarro: UNE 53.516-2/2002.

· Resistencia a la abrasión: UNE 53.527/91 Método A.

· Identificación del polímero: UNE 53.633/91.

5. Para poder verificar el cumplimiento de las características del material expuestas en el apartado anterior, el fabricante deberá presentar:

· Una declaración de conformidad de su producto con las normas anteriores y los ensayos descritos.

· Un expediente técnico emitido por un laboratorio independiente de ensayo acreditado de forma pertinente para este tipo de ensayos según norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

No obstante, el fabricante podrá demostrar el cumplimiento de los requisitos anteriores mediante certificación por un organismo convenientemente acreditado.

6. El crotal llevará impreso, de forma indeleble, el código de identificación del animal, definido en el apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.
Este código, se dispondrá en tres líneas. La primera de ellas reflejará las letras ES y los dos primeros dígitos del código representativos de Comunidad Autónoma. La segunda línea los siguientes cinco dígitos del código, y la tercera los cinco últimos dígitos.

La impresión será por láser, sin adición ni sustracción de pigmentos, con un contraste mínimo del 74% negro y con una separación mínima entre caracteres de 2 mm. El tamaño de fuente mínimo para la primera y segunda línea de caracteres, será de 4 mm de altura y de 8 mm de altura para la tercera, recomendándose sea el máximo que permita la presentación del código alfanumérico en tres líneas.

7. Adicionalmente, podrán contener un código de barras o cualquier otra información complementaria, siempre que ello no afecte a la legibilidad del código de identificación.

8. En el caso de que el crotal visual se acompañe de un dispositivo electrónico, éstos deberán presentarse de forma conjunta, y presentados en un kit de identificación.

En este último caso, el código impreso en el crotal será el mismo que contiene el dispositivo electrónico, con la diferencia de que el código de país será ES en el crotal visual, y 724 en el dispositivo electrónico (según Norma UNE-EN-ISO 3166).
C. Características generales de los identificadores electrónicos. 


1. Los Identificadores electrónicos deberán ajustarse al cumplimiento de las normas UNE-ISO 11784:2004, UNE-ISO 11784:2004/A1:2005, UNE-ISO 11785:2005 y UNE 68402:2005 (o alguna equivalente a esta última), y las ulteriores modificaciones de cada una.

2. La estructura del código del transpondedor y del código de identificación animal será la prevista en el anexo III del Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina

3. Se tratará de transpondedores pasivos, sólo de lectura, que utilicen tecnología HDX o FDX-B.

4. Deberán ser legibles por medio de equipos y dispositivos de lectura correspondientes a la norma UNE-ISO 11785:2005 y aptos para la lectura de transpondedores HDX y FDX-B.

5. Las distancias de lectura deberán ser:

a. Para las marcas auriculares y marcas en las cuartillas de un mínimo de 12 centímetros, en el caso de lectores portátiles.

b. Para los bolos ruminales y los transpondedores inyectables de un mínimo de 20 centímetros, en el caso de lectores portátiles.

c. Para todos los tipos de identificadores electrónicos de un mínimo de 50 centímetros, en el caso de lectores fijos.

D. Características específicas del bolo ruminal. 


1. El bolo ruminal deberá estar formado por un cuerpo conteniendo un transpondedor, en su interior. Los elementos antes indicados deberán estar formando un todo. A efectos de seguridad de lectura y para evitar señales equivocadas, por cuerpos extraños, en el diagnóstico, no deberán existir elementos metálicos como lastre.

2. Descripción de los elementos:

· Cuerpo: El cuerpo deberá estar formado por una pieza cilíndrica u ovalada de superficie lisa y bordes redondeados fabricado con material de alto peso específico. Deberá poseer una cavidad en la que podrá ser alojado el transpondedor. La cavidad que contiene el identificador electrónico y su orificio de entrada deberán estar sellados de forma segura, con material atóxico y resistente a las acciones digestivas de los rumiantes, para evitar la posible salida y consecuente pérdida del identificador electrónico del cuerpo. El cuerpo se caracterizará por no contener ningún elemento magnético o metálico.

Las medidas de la pieza serán:

· Longitud: 65 - 75 mm.

· Diámetro: 19 - 23 mm.

· Peso: 68 - 85 g.

No obstante, se podrán utilizar modelos con cualquier otra combinación de longitud, diámetro y peso, como es el caso de los llamados minibolos, que aseguren un adecuado funcionamiento del identificador. A estos efectos, se entenderá que un identificador tiene un funcionamiento adecuado en los animales de que se trate, cuando asegure un porcentaje mínimo de retención del 98% en el primer año y un porcentaje mínimo de éxito de lectura dinámica del 95%. Estos parámetros de funcionamiento, o equivalentes, se podrán demostrar utilizando los protocolos reconocidos por el Comité Español de Identificación Electrónica de los Animales (CEIEA) o cualquier otro método reconocido por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea o por otro organismo reconocido internacionalmente, que ofrezca garantías equivalentes.

· Transpondedor: Deberá ser de tipo pasivo (sin batería), capaz de ser activado mediante radiofrecuencia y de leerse de forma correcta a través de cualquier material no metálico. Deberá estar en conformidad con las normas UNE-ISO 11784:2004 y UNE-ISO 11784:2004/A1:2005, relativa a la estructura del código de identificación contenido en su memoria, UNE-ISO 11785:2005, relativa a la metodología de intercambio de información con el lector, así como conforme a la norma UNE 68402:2005 o su equivalente, relativa a los requisitos del material, y sus posteriores modificaciones.

El identificador electrónico que se reciba por parte del usuario final, deberá ser de lectura solamente. El material envolvente del transpondedor deberá ser biocompatible y que asegure la estanqueidad del identificador electrónico, de acuerdo a lo señalado en la Norma UNE 68402:2005 o su equivalente.

E. Características específicas del identificador electrónico inyectable. 

1. Un identificador inyectable aplicado en la cara plantar del metatarso encima del espacio interdigital y en la dirección vertical descendente o dirección dorso ventral de la extremidad trasera izquierda, que deberá cumplir las características de los identificadores electrónicos definidas en el apartado C de este anexo. Cuando el identificador electrónico no pueda recuperarse o retirarse de un animal sacrificado para el consumo humano, tal como establece el artículo 6 apartado 4, el veterinario oficial del matadero declarará la carne o parte de la canal que contenga el transpondedor como no apta para el consumo humano, de conformidad con el anexo I, sección II, capítulo V, punto 1, letra n, del Reglamento (CE) nº 824/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Descripción de los elementos: El inyectable estará compuesto por un transpondedor encapsulado en material biocompatible y que asegure la estanqueidad de éste, de acuerdo a lo señalado en la Norma UNE 68402:2005 o su equivalente. Deberá ser de tipo pasivo (sin batería), capaz de ser activado mediante radiofrecuencia y de leerse de forma correcta a través de cualquier material no metálico. Deberá estar en conformidad con las normas UNE-ISO 11784:2004 y 11784:2004/A1:2005 relativa a la estructura del código de identificación contenido en su memoria, UNE-ISO 11785:2005, relativa a la metodología de intercambio de información con el lector, así como conforme a la norma UNE 68402:2005 o su equivalente, relativa a los requisitos del material, y sus posteriores modificaciones.

El identificador electrónico que se reciba por parte del usuario final, deberá ser de lectura solamente. Las dimensiones de los inyectables serán como mínimo 15 mm. de longitud.

3. El inyectable deberá presentarse de forma conjunta con un crotal visual, en un kit de identificación. En este último caso, el código impreso en el crotal será el mismo que contiene el dispositivo electrónico, con la diferencia de que el código de país será ES en el crotal visual, y 724 en el dispositivo electrónico (según Norma UNE-EN-ISO 3166-1:2007 y UNE-EN-ISO 3166-1:2007/AC:2008). Las características técnicas de estos crotales serán las establecidas en el apartado A del anexo I del Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina, a excepción del color de las piezas macho y hembra que serán de color Naranja RAL 1028.

G. Características específicas de la marca auricular electrónica. 


1. La marca auricular consistirá en un crotal tipo botón-botón de color amarillo, fabricado de material inalterable, a prueba de falsificaciones, no reutilizable, con una forma que le permita permanecer sujeto al animal sin dañarle, fácilmente visible a distancia y durante toda la vida del animal. Serán capaces de ser aplicados en la oreja del animal con un aplicador único que permita colocar tanto el crotal visual como el crotal electrónico.

2. Los crotales constarán de dos piezas impresas, macho y hembra, de plástico en su totalidad, excepto la punta del vástago del macho, que será de aleación metálica resistente a la oxidación. La cabeza de la hembra será cerrada. La punta del vástago se introducirá en la oquedad existente en la hembra y se acoplarán de forma que no sobresalga del cuello de la misma. La aplicación se realizará en el animal por medio de una tenaza de aplicación semiautomática, de forma que queden las dos piezas unidas, siendo imposible su separación.

3. En cualquier caso, tanto las piezas macho como las hembras dispondrán de un sistema que permita una máxima rotación, que en ningún caso podrá ser excéntrica, permita aireación y evite la reutilización de cualquiera de las dos piezas. Asimismo los materiales en contacto con el animal deberán ser biocompatibles.

4. Descripción de los elementos:

· Pieza hembra: La pieza deberá ser de tipo botón y estar fabricada en material termoplástico (poliuretano), inviolable y de cabeza cerrada. No elástico. Permitirá una máxima rotación y aireación. El color será amarillo color RAL 1016, permitiéndose como excepción otra coloración para la cabeza de seguridad, y siendo estables ambos colores a los rayos ultravioletas. Presentará escudo constitucional por inyección con unas dimensiones máximas de 7 x 7 mm. e indicación de la fecha de fabricación a través de un fechador en la matricería. Esta pieza contendrá el transpondedor inviolable que portará el código de la identificación electrónica animal. Las características técnicas del transpondedor se especifican en el apartado C del anexo I del Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.

Las medidas de la pieza hembra serán:

· Diámetro externo de la pieza: 20 - 34 mm.

· Espesor: 4 - 7 mm.

· Diámetro externo de la cabeza: 8 - 13 mm.

· Estanqueidad del compartimento destinado al transpondedor 100%.

· Pieza macho: La pieza deberá ser tipo botón y estar fabricada en material termoplástico de alta flexibilidad, inviolable. No elástico. El color será amarillo RAL 1016 y estable a los rayos ultravioletas. Presentará escudo constitucional por inyección con unas dimensiones máximas de 7 x 7 mm. e indicación de la fecha de fabricación a través de un fechador en la matricería. El vástago finalizará en una punta cónica de aleación metálica resistente a la oxidación. Las medidas de la pieza macho serán:

· Diámetro exterior de la pieza: 20 - 34 mm.

· Espesor: 1 ± 0,25 mm.

· Diámetro del vástago: 4,5 - 7,4 mm.

La distancia entre las piezas hembra y macho deberá ser al menos de 9,5 mm. Y el peso máximo del conjunto (pieza hembra + pieza macho) será de 8,5 gr.

Las siguientes imágenes son orientativas, su representación no entrañan ninguna obligación de diseño o fabricación:
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5. Características físicas del material:

El crotal debe reunir las siguientes características:

· Identificación del material: Poliuretano.

· Dureza mínima del material: 85 unidades Shore-A (o equivalente en otra escala).

· Densidad: 1,10 - 1,23 g/cm³.

· Alargamiento a la rotura: 410 - 585%.

· Valor de tensión a 20%: 45 - 133 Kg./cm².

· Valor de tensión a 100%: 85 - 204 Kg./cm².

· Valor de tensión a 300%: 160 - 419 Kg./cm².

· Resistencia de rotura: 90 - 165 Newton.

· Resistencia a la abrasión: 20 - 45 mm³.

· Resistencia a tracción: 415 - 585 Kg./cm².

· Fuerza de separación: Mín. 25 Kg.

· Peso de ambas piezas: Máx. 8, 5 g.

· Resistencia de la impresión: El texto debe de ser legible tras 450 ciclos de abrasión y tras tres semanas de inmersión en agentes químicos Medida del contrate de impresión: El contraste final del texto tras 450 ciclos de abrasión o tres semanas de inmersión en agentes químicos será mayor del 30%.

Las pruebas o ensayos para la medición de los valores solicitados, deberán estar en consonancia con las siguientes normas:

· Dureza Shore-A: UNE-EN ISO 868/2003.

· Densidad gr./cm³: UNE 53.526/2001 Método A.

· Resistencia a la tracción: UNE 53.510/2001.

· Resistencia al desgarro: UNE 53.516-2/2002.

· Resistencia a la abrasión: UNE 53.527/91 Método A.

· Identificación del polímero: UNE 53.633/91.

· Resistencia a la abrasión de la impresión: ISO 9352.

· Resistencia a agentes químicos de la impresión: ISO 2812.

· Medida del contraste de impresión: UNE EN ISO 20105.

6. Para poder verificar el cumplimiento de las características del material expuestas en el apartado anterior, el fabricante deberá presentar:

· Una declaración de conformidad de su producto con las normas anteriores y los ensayos descritos.

· Un expediente técnico emitido por un laboratorio independiente de ensayo acreditado de forma pertinente para este tipo de ensayos según norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

No obstante, el fabricante podrá demostrar el cumplimiento de los requisitos anteriores mediante certificación por un organismo convenientemente acreditado.

7. El crotal (tanto la pieza hembra como la pieza macho) llevará impreso en ambas piezas, de forma indeleble, el mismo código de identificación del animal. El código, se dispondrá impreso en una sola línea adaptada a la forma del crotal, en paralelo al borde exterior y ocupando como máximo la mitad de la circunferencia total. Estará formado por las letras ES (según Norma UNE-EN-ISO 3166), seguidos por los dos dígitos del código representativos de Comunidad Autónoma y los siguientes diez dígitos de identificación individual. La impresión será por láser, con un contraste mínimo del 74% negro y con una separación mínima entre caracteres de 1 mm. El tamaño de fuente mínimo será de 4 mm. de altura.

8. Adicionalmente, el anverso de la pieza macho podrá contener cualquier otra información complementaria, siempre que ello no afecte a la legibilidad del código de identificación.

9. La marca auricular electrónica deberá presentarse de forma conjunta con un crotal visual, y constituir un kit de identificación. En este último caso, el código impreso en el crotal será el mismo que contiene el dispositivo electrónico, con la diferencia de que el código de país será ES en el crotal visual, y 724 en el dispositivo electrónico (según Norma UNE-EN-ISO 3166). Las características técnicas de estos crotales visuales serán las establecidas en el apartado A de este anexo.

H. Características técnicas de los aplicadores semiautomáticos de crotales (tenazas). 


1. Para colocar los crotales visuales se utilizarán aplicadores semiautomáticos (tenazas) de metal ligero, que facilite su uso, con aguja de punta roma incorporada e intercambiable. El fabricante deberá suministrar con cada aplicador una aguja de repuesto.

2. Las tenazas serán preferentemente universales, pudiendo servir para utilizar en otras especies animales, siendo recomendable que las tenazas lleven la indicación de fabricante, con el objeto de asegurar la eficacia de la relación crotal-tenaza, y optimizar la aplicación de los crotales.

I. Características técnicas de las pistolas dosificadores para la aplicación de bolos ruminales. 


Las pistolas dosificadores deberán reunir las siguientes características:

· Permitir una correcta sujeción del bolo para su aplicación.

· Ser fáciles de manejar y fabricadas con material resistente.

· Poseer un peso no superior a los 450 g.

· Estar diseñadas de manera que se minimice el riesgo de infligir heridas al animal, evitando bordes cortantes o el uso de materiales que acaben degenerando en procesos de astillamiento o similares, que puedan producir lesiones en el proceso de aplicación.

J. Características técnicas de los dispositivos para la aplicación de inyectables. 


Los dispositivos para la aplicación de inyectables deberán presentar las siguientes características:

· Permitir una correcta sujeción del inyectable para su aplicación.

· Ser fáciles de manejar y fabricados con material resistente.

· Estar diseñadas de manera que se minimice el riesgo de infligir heridas al animal, evitando el uso de materiales que acaben degenerando en procesos de astillamiento o similares, que puedan producir lesiones en el proceso de aplicación.

· El sistema de aplicación debe minimizar el riesgo de infecciones relacionadas con la aplicación mediante aseguramiento de la esterilidad del inyectable o el empleo de desinfectantes.

K. Características técnicas de los lectores de radiofrecuencia. 


Los lectores de radiofrecuencia, en cualquiera de sus modalidades, deberán cumplir con los requisitos establecidos en las normas UNE-ISO 11785:2005, y UNE 68402:2005 o su equivalente, y las posteriores modificaciones de cada una de ellas.

Se podrán utilizar lectores de los siguientes tipos:

1. Lectores de radiofrecuencia de mano: Lector no integrado en ninguna instalación, que contiene en sí mismo todos los elementos necesarios para su utilización autónoma, con las características de tamaño y peso adecuadas para permitir su transporte y utilización manual. Deberá mostrar en pantalla el código completo del transpondedor. Es recomendable que cuente con conexión con antena accesoria externa o con dispositivo de gestión de información, que funcione con baterías recargables, que su peso sea reducido y que contenga un teclado alfanumérico con posibilidad de introducir y almacenar datos en memoria.

2. Lectores de radiofrecuencia fijos: Lector destinado a ser instalado en una ubicación con carácter fijo y permanente al no preverse ningún desplazamiento de los dispositivos electrónicos ni de los posibles complementos que componen dicho lector. El fabricante deberá señalar qué tipos de gestores de datos requiere o permite el sistema.

3. Lectores de radiofrecuencia transportables: Lector destinado a ser instalado como fijo con carácter temporal, que puede desinstalarse y transportarse a otro lugar para realizar su función como fijo en distintas ubicaciones. El fabricante deberá señalar qué tipos de gestores de datos requiere o permite el sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSPONDEDOR ELECTRÓNICO EQUINO

1. Los identificadores electrónicos empleados deberán ajustarse al cumplimiento de las normas UNE-EN-ISO: 11784 y UNE-EN-ISO: 11785.

2. La estructura del código de identificación electrónico estará formada por 23 dígitos, que leídos de izquierda a derecha corresponderán a:

· Primer dígito: Uso del identificador, que será un 1 al ser el objetivo un animal.

· Segundo dígito: Contador de reidentificación.

· Tercer y cuarto dígitos: Código de especie animal, que será 01 para todo el grupo de los equinos (caballos, asnos, mulas, burdéganos…).

· Quinto y sexto dígitos: Dígitos reservados.

· Séptimo dígito: Presencia de bloque de datos, que será un 0 para animales.

· Octavo, noveno, décimo y undécimo dígitos: Código de país, que según la norma UNE-EN-ISO: 3166 para España es 0724.

· Duodécimo y decimotercero dígito: Código de Comunidad Autónoma, según el Anexo II del Real Decreto 947/2005.

· Decimocuarto a vigésimo tercer dígito: Código de serie de identificación del animal.

3. La estructura del código de identificación visual, en su caso, no mostrará los siete primeros dígitos del código de identificación electrónico, y sustituyendo los cuatro dígitos que corresponde al código país por su equivalente en letras, también según la norma UNE-EN-ISO: 3166, y que para España es ES. De esta manera quedará:

· Dos primeros dígitos: Código país en letras (ES: España).

· Tercer y cuarto dígito: Código de Comunidad Autónoma según el Anexo II del Real Decreto 947/2005.

· Del quinto al décimo cuarto dígito: Código de serie de identificación del animal.

4. Los transpondedores empleados serán pasivos, es decir, sólo de lectura, y que utilicen la tecnología HDX o FDX-B.

5. Los transpondedores deberán ser legibles por medio de equipos de lectura, ya sean fijos o móviles, que cumplan la norma UNE-EN-ISO: 11785 y aptos para la lectura como mínimo de transpondedores HDX y FDX-B. La distancia mínima de lectura será de 12 centímetros, conforme a lo establecido en el Reglamento 504/2008.

6. El transpondedor deberá ir encapsulado en un material biocompatible. 
7. El transpondedor inyectable se implantará por vía parenteral mediante una aguja trocar específica de un solo uso que garantice una aplicación adecuada infringiendo el menor sufrimiento y daño posible al animal, observándose en todo momento las adecuadas medidas higiénico-sanitarias.

8. Los restos y residuos derivados del proceso de aplicación veterinaria de los dispositivos, deberán ser recogidos y tratados conforme a la normativa medioambiental vigente. 
9. El diámetro máximo de los transpondedores será de 2,5 mm.
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