

ANEXO VI

PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

(a incluir en el Sobre BC-Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas)


LICITADOR: ……………………………..


LOTE 1 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL LARGA REVERSO ANTIDESLIZANTE

60050124 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL LARGA REVERSO ANTIDESLIZANTE

Características:
a) Sabana quirúrgica compuesta por al menos 3 capas				SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Gramaje total:  ≥ 135 gr/ m2. 							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Medidas de la sábana:
· Ancho: Mínimo 100 cm hasta un máximo de 150 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Largo: Mínimo 220 cm hasta un máximo de 250 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Con banda central absorbente que encapsule la humedad, manteniendo la integridad de la piel	
SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Superficie absorbente: ≥ 1 m2							SÍ/NO: ___ Pag: ____
f) Capacidad de absorción: ≥ 2 l / m2 (según normativa EN ISO 9073-6)		SÍ/NO: ___ Pag: ____
g) Resistencia tracción en seco:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ____
h) Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ____
i) No estéril									SÍ/NO: ___ Pag: ____
j) Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ____
k) Debe ser radiotransparente							SÍ/NO: ___ Pag: ____
l) Reverso de polietileno o material similar impermeable no deslizante que evite deslizamientos en intervenciones que requiera una posición inclinada de la mesa quirúrgica														SÍ/NO: ___ Pag: ____
m) Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10)									SÍ/NO: ___ Pag: ____


LOTE 2 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL LARGA REVERSO DESLIZANTE

60050169 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL LARGA REVERSO DESLIZANTE

Características:
a) Sabana quirúrgica compuesta por al menos 3 capas				SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Gramaje total:  ≥ 135 gr/ m2. 							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Medidas de la sábana:
· Ancho: Mínimo 100 cm hasta un máximo de 150 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Largo: Mínimo 220 cm hasta un máximo de 250 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Con banda central absorbente que encapsule la humedad, manteniendo la integridad de la piel	
SÍ/NO: ___ Pag: ___

e) Superficie absorbente: ≥ 1 m2							SÍ/NO: ___ Pag: ____
f) Capacidad de absorción: ≥ 2 l / m2 (según normativa EN ISO 9073-6)		SÍ/NO: ___ Pag: ____
g) Resistencia tracción en seco:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ____
h) Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ____
i) No estéril									SÍ/NO: ___ Pag: ____
j) Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ____
k) Debe ser radiotransparente							SÍ/NO: ___ Pag: ____
l) Reverso de polietileno o material similar impermeable deslizante para facilitar la movilización del paciente										SÍ/NO: ___ Pag: ____
m) Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10)									SÍ/NO: ___ Pag: ____


LOTE 3 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL CORTA REVERSO ANTIDESLIZANTE

60050171 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL CORTA REVERSO ANTIDESLIZANTE

Características:
a) Sabana quirúrgica compuesta por al menos 3 capas				SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Gramaje total:  ≥ 135 gr/ m2. 							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Medidas de la sábana:
· Ancho: Mínimo 100 cm hasta un máximo de 150 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Largo: Mínimo 190 cm hasta un máximo de 210 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Con banda central absorbente que encapsule la humedad, manteniendo la integridad de la piel	
SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Superficie absorbente: ≥ 1 m2							SÍ/NO: ___ Pag: ____
f) Capacidad de absorción: ≥ 2 l / m2 (según normativa EN ISO 9073-6)		SÍ/NO: ___ Pag: ____
g) Resistencia tracción en seco:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ____
h) Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ____
i) No estéril									SÍ/NO: ___ Pag: ____
j) Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ____
k) Debe ser radiotransparente							SÍ/NO: ___ Pag: ____
l) Reverso de polietileno o material similar  impermeable no deslizante que evite deslizamientos en intervenciones que requiera una posición inclinada de la mesa quirúrgica														SÍ/NO: ___ Pag: ____
m) Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10)									SÍ/NO: ___ Pag: ____


LOTE 4 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL CORTA REVERSO DESLIZANTE

60050172 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL CORTA REVERSO DESLIZANTE

Características:
a) Sabana quirúrgica compuesta por al menos 3 capas				SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Gramaje total:  ≥ 135 gr/ m2. 							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Medidas de la sábana:
· Ancho: Mínimo 100 cm hasta un máximo de 150 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Largo: Mínimo 190 cm hasta un máximo de 210 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Con banda central absorbente que encapsule la humedad, manteniendo la integridad de la piel	
SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Superficie absorbente: ≥ 1 m2							SÍ/NO: ___ Pag: ____
f) Capacidad de absorción: ≥ 2 l / m2 (según normativa EN ISO 9073-6)		SÍ/NO: ___ Pag: ____
g) Resistencia tracción en seco:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ____
h) Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ____
i) No estéril									SÍ/NO: ___ Pag: ____
j) Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ____
k) Debe ser radiotransparente							SÍ/NO: ___ Pag: ____
l) Reverso de polietileno o material similar  impermeable deslizante para facilitar la movilización del paciente										SÍ/NO: ___ Pag: ____
m) Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10)									SÍ/NO: ___ Pag: ____


LOTE 5 – CAMPO QUIRÚRGICO 150*240 CM APROX. CON BORDE ADHESIVO ESTÉRIL

50000066 – CAMPO QUIRÚRGICO 150*240 CM APROX. CON BORDE ADHESIVO ESTÉRIL

Características:
a) Compuesto por al menos 3 capas 						SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Capa superior de tejido no tejido o equivalente					SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Gramaje total:  ≥ 30 gr/ m2							SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Medidas del campo:
· Ancho: Mínimo 130 cm hasta un máximo de 170 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Largo: Mínimo 220 cm hasta un máximo de 270 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Resistencia tracción en seco:  ≥ 30 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 30 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Estéril										SÍ/NO: ___ Pag: ___	
h) Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10) 									SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Capacidad de absorción: Se requiere un rendimiento de absorción mínimo de 0,7 ml/dm2 según método de ensayo EN ISO 9073-6)							SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Medidas del adhesivo:
· Ancho: Mínimo 4 cm							SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Largo: Mínimo 85 cm							SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) Toda la zona adhesiva debe estar cubierta por soporte de papel			SÍ/NO: ___ Pag: ___
m) Adhesivo resistente a líquidos							SÍ/NO: ___ Pag: ___


LOTE 6 – TALLA ABSORBENTE 75*100 CM APROX. NO ESTÉRIL

50000014 – TALLA ABSORBENTE 75*100 CM APROX. NO ESTÉRIL

Características:
a) No estéril 									SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Gramaje mínimo de 20gr/cm2 							SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Color azul o verde 								SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Confeccionado con tejido no tejido (viscosa, celulosa o similar)			SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Medidas de la talla:
· Ancho: Mínimo 70 cm hasta un máximo de 100 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
· Largo: Mínimo 80 cm hasta un máximo de 120 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Resistencia tracción en seco:  ≥ 15 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ___
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