# ANEXO VI

# PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

# (a incluir en el Sobre BC-Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas)

LICITADOR: ……………………………..

# LOTE 1 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL LARGA REVERSO ANTIDESLIZANTE

60050124 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL LARGA REVERSO ANTIDESLIZANTE

Características:

- Sabana quirúrgica compuesta por al menos 3 capas				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Gramaje total:  ≥ 135 gr/ m2. 							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas de la sábana:

  - Ancho: Mínimo 100 cm hasta un máximo de 150 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

  - Largo: Mínimo 220 cm hasta un máximo de 250 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Con banda central absorbente que encapsule la humedad, manteniendo la integridad de la piel

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Superficie absorbente: ≥ 1 m2							SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Capacidad de absorción: ≥ 2 l / m2 (según normativa EN ISO 9073-6)		SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Resistencia tracción en seco:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ____

- No estéril									SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Debe ser radiotransparente							SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Reverso de polietileno o material similar impermeable no deslizante que evite deslizamientos en intervenciones que requiera una posición inclinada de la mesa quirúrgica														SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10)									SÍ/NO: ___ Pag: ____

# LOTE 2 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL LARGA REVERSO DESLIZANTE

60050169 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL LARGA REVERSO DESLIZANTE

Características:

- Sabana quirúrgica compuesta por al menos 3 capas				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Gramaje total:  ≥ 135 gr/ m2. 							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas de la sábana:

  - Ancho: Mínimo 100 cm hasta un máximo de 150 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

  - Largo: Mínimo 220 cm hasta un máximo de 250 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Con banda central absorbente que encapsule la humedad, manteniendo la integridad de la piel

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Superficie absorbente: ≥ 1 m2							SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Capacidad de absorción: ≥ 2 l / m2 (según normativa EN ISO 9073-6)		SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Resistencia tracción en seco:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ____

- No estéril									SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Debe ser radiotransparente							SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Reverso de polietileno o material similar impermeable deslizante para facilitar la movilización del paciente										SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10)									SÍ/NO: ___ Pag: ____

# LOTE 3 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL CORTA REVERSO ANTIDESLIZANTE

60050171 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL CORTA REVERSO ANTIDESLIZANTE

Características:

- Sabana quirúrgica compuesta por al menos 3 capas				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Gramaje total:  ≥ 135 gr/ m2. 							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas de la sábana:

  - Ancho: Mínimo 100 cm hasta un máximo de 150 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

  - Largo: Mínimo 190 cm hasta un máximo de 210 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Con banda central absorbente que encapsule la humedad, manteniendo la integridad de la piel

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Superficie absorbente: ≥ 1 m2							SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Capacidad de absorción: ≥ 2 l / m2 (según normativa EN ISO 9073-6)		SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Resistencia tracción en seco:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ____

- No estéril									SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Debe ser radiotransparente							SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Reverso de polietileno o material similar  impermeable no deslizante que evite deslizamientos en intervenciones que requiera una posición inclinada de la mesa quirúrgica														SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10)									SÍ/NO: ___ Pag: ____

# LOTE 4 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL CORTA REVERSO DESLIZANTE

60050172 - SÁBANA IMPERMEABLE ABSORBENTE NO ESTERIL CORTA REVERSO DESLIZANTE

Características:

- Sabana quirúrgica compuesta por al menos 3 capas				SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Gramaje total:  ≥ 135 gr/ m2. 							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas de la sábana:

  - Ancho: Mínimo 100 cm hasta un máximo de 150 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

  - Largo: Mínimo 190 cm hasta un máximo de 210 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Con banda central absorbente que encapsule la humedad, manteniendo la integridad de la piel

SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Superficie absorbente: ≥ 1 m2							SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Capacidad de absorción: ≥ 2 l / m2 (según normativa EN ISO 9073-6)		SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Resistencia tracción en seco:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 40 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ____

- No estéril									SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Debe ser radiotransparente							SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Reverso de polietileno o material similar  impermeable deslizante para facilitar la movilización del paciente										SÍ/NO: ___ Pag: ____

- Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10)									SÍ/NO: ___ Pag: ____

# LOTE 5 – CAMPO QUIRÚRGICO 150*240 CM APROX. CON BORDE ADHESIVO ESTÉRIL

50000066 – CAMPO QUIRÚRGICO 150*240 CM APROX. CON BORDE ADHESIVO ESTÉRIL

Características:

- Compuesto por al menos 3 capas 						SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Capa superior de tejido no tejido o equivalente					SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Gramaje total:  ≥ 30 gr/ m2							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas del campo:

  - Ancho: Mínimo 130 cm hasta un máximo de 170 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

  - Largo: Mínimo 220 cm hasta un máximo de 270 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Resistencia tracción en seco:  ≥ 30 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Resistencia tracción en húmedo:  ≥ 30 N. (según normativa EN 29073-3)	SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Estéril										SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Muy baja emisión de partículas para minimizar el riesgo de contaminación (≤4Log10, según normativa EN ISO 9073-10) 									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Capacidad de absorción: Se requiere un rendimiento de absorción mínimo de 0,7 ml/dm2 según método de ensayo EN ISO 9073-6)							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas del adhesivo:

  - Ancho: Mínimo 4 cm							SÍ/NO: ___ Pag: ___

  - Largo: Mínimo 85 cm							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Toda la zona adhesiva debe estar cubierta por soporte de papel			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Adhesivo resistente a líquidos							SÍ/NO: ___ Pag: ___

# LOTE 6 – TALLA ABSORBENTE 75*100 CM APROX. NO ESTÉRIL

50000014 – TALLA ABSORBENTE 75*100 CM APROX. NO ESTÉRIL

Características:

- No estéril 									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Sin látex									SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Gramaje mínimo de 20gr/cm2 							SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Color azul o verde 								SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Confeccionado con tejido no tejido (viscosa, celulosa o similar)			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Medidas de la talla:

  - Ancho: Mínimo 70 cm hasta un máximo de 100 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

  - Largo: Mínimo 80 cm hasta un máximo de 120 cm			SÍ/NO: ___ Pag: ___

- Resistencia tracción en seco:  ≥ 15 N. (según normativa EN 29073-3)		SÍ/NO: ___ Pag: ___